ANEXO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* Modelo: Bolsa con fuelle inferior y manijas tipo asa.

* Medidas: 40 cm de alto x 45 cm. de ancho x 10 cm. de fuelle en base.

* Material: TNT (friselin) blanco, primera calidad.

* Composición: 100% polipropileno.

* Gramaje: 70 gramos.

* Impresión: Flexografía.

* Cantidad de colores: 8 (ocho).

* Manija: Externa tipo asa, color a elección.

* Largo de manija: 45 cm. (desarrollo total)

* Terminación: Soldado por ultrasonido

* 100% reciclable.